Table S1.  Three dimensional amplitudes and symmetrized phases of YB56 in Fourier transform derived by crystallographic image processing of HREM images, and amplitudes obtained from electron diffraction patterns.

# Indices (hkl)			  Symmetrized	    Amplitudes from

# phases		    Fourier transform

0 2 0					180			1217

0 4 0					180			5679

0 6 0				    	    0			9213

0 8 0				    	    0			3502

0 10 0				180			7079

0 12 0				180			1215

2 2 0					180			1014

2 2 2					    0			2612

2 2 4					180			2831

2 4 0					180			2790

2 4 2					180			1165

2 4 4					    0			4745

2 4 6					    0			1222

2 6 0					180			  546

2 6 2					    0			4790

2 6 4					180			1222

2 6 6					180			1877

2 6 8					    0			2551

2 8 0					    0			  962

2 8 2					180			  581

2 8 8					180			  443

2 10 0				    0			  235

2 10 2				    0			1141

2 12 0				    0			  191

2 12 2				    0			  416

4 4 0					    0			2093

4 4 4					    0			1637

4 4 8					    0			3643

4 6 0					180			1027

4 6 4					180			1735

4 6 6					180			2776

4 6 10				180			  634

4 8 0					180			1677

4 8 4					    0			3847

4 10 0				180			1077

4 10 4				180			  481

4 12 0				180			  398

6 6 0					180			  981

6 6 6					    0			  791

6 8 0					180			2059

6 8 6					    0			  300

6 10 0				180			1115

6 10 6				180			  225

8 8 0					    0			1546

8 8 8					    0			  329

8 10 0				180			  175