Data for 4: mp >360 ºC, (Found: C, 67.78; H, 4.36; N, 10.04; S, 17.85. C62H46N8S6 requires C, 67.98; H, 4.23; N, 10.23; S, 17.56%); (max(KBr)/cm–1 2229; (H (300 MHz, CDCl3) –3.00 (2 H, bs), 0.93 (6 H, t, J 6.8 Hz), 1.25–1.48 (8 H, m), 1.67 (4 H, quintet, J 7.1 Hz), 2.86 (4 H, t, J 7.1 Hz), 8.10 and 8.31 (8 H, AB q, J 8.2 Hz), 8.14 and 8.20 (8 H, AB q, J 8.2 Hz), 8.68 (2 H, s), 8.69 and 8.85 (4 H, AB q, J 4.9 Hz); m/z (MALDI-MS) 1095 (MH+•).